生长气压对分子束外延β-Ga2O3薄膜特性的影响

（题目应简明、准确，不宜用缩略词，一般不超过25个字，2号黑体）

蔡文为1,刘祥炜1,王浩1,李金钗1,2*

（准确书写作者姓名，按对论文贡献大小排序，作者单位上标序号要按顺序出现，通信作者标注“*”符号，4号楷体）

（1.厦门大学物理学系，厦门 361005；2.厦门市未来显示技术研究院，厦门 361005）

（院校单位名称具体到二级学院，后附城市名和单位邮编，中英文一致，多个单位按顺序1，2...标出，

小5号宋体）

摘  要（5号黑体）: （5号宋体，单倍行距，包括研究目的、方法、主要结果和结论等，篇幅250~300字）采用分子束外延技术在具有6°斜切角的c面蓝宝石衬底上外延β-Ga2O3薄膜,系统研究了生长气压对薄膜特性的影响。X射线衍射谱和表面形貌分析表明,不同生长气压下所外延的薄膜表面平整,均具有(201)择优取向。并且,其结晶质量和生长速率均随生长气压增大而逐渐提高。通过X射线光电子能谱分析发现,生长气压增大使得氧空位的浓度大幅下降,高价态Ga比例增大,最终使得O/Ga原子数之比接近理想Ga2O3材料的化学计量比值。利用Tauc公式和乌尔巴赫带尾模型进行计算,结果表明随着生长气压的增大,样品的光学带隙由4.94 eV增加到5.00 eV,乌尔巴赫能量由0.47 eV下降到0.32 eV,证明了生长气压的增大有利于降低薄膜中的缺陷密度,提高薄膜晶体质量。

关键词: β-Ga2O3薄膜；分子束外延；生长气压；缺陷密度；晶体质量；光学特性

（关键词6～8个，应能准确反映文章主要内容，按照重要性顺序排列）